| 检验方案 |  |  |  |  |  | 版本号： |  | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生效日期： |  | 2021/2/3 |
| 适用范围： | PMT400电控柜体钣金件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 |  |  | 检验类型： | 全检 |  |  |  |
| 抽检方式： | 自定义抽检方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 批数量 |  | 抽检率 |  | 样本量 | Ac(接收数) |  | Re（拒收数） |
| 90%-100% | 1-20 |  | 100% |  | 1-20 | 1 |  | 2 |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  |  | 检验设备 |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 外观检验 | - 柜体表面颜色是精雕白2-1(特殊白), 包装支角是精雕塑4-1(红色),塑厚100-120μm. - 柜体表面完好,无变形,无磕伤,无砂眼,漏喷 - 电柜内部无漏砂 - 电柜内部焊点均匀, 焊点高度保持一致 - 吊装块满焊 - 折弯释放槽、缺口，定位孔无漏焊 - 拼接位置无错位、拼缝，保证两个面平直 - 电柜上的焊母,焊柱规格与工艺要求相符,而且牢固不滑丝 - M4以上螺母，螺柱氩弧加焊，铆焊孔、铆焊槽焊接堵死 - 电柜安装板(镀锌板)表面无磕伤 - 电柜安装板(镀锌板)压花母规格符合尺寸要求,牢固不滑丝 - 电柜转接盒体的通孔螺母柱符合工艺要求(M3*8) - 电柜体和配件的螺纹孔攻丝，铁屑，攻丝油擦净，无残留3 - 电柜柜体外部自然缝打胶流畅 - 电柜体, 插座支架, 转接盒体印字清晰 |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 尺寸规格 | - 外形尺寸符合规格要求 - 柜体,电柜门外观面无变形，靠尺测量平整度≤1mm - 电柜体的外形尺寸与设计尺寸误差应≤2mm - 门位置尺寸四角保证90度，对角线误差≤2mm - 柜体和门的平面度≤2mm |  |  |  |  | 工装，量具 |  |  |
| 性能检验 | - 电柜门开关顺畅,无异响 - 开门时门锁的旋转方向是逆时针方向 - 电柜安装板孔位准确 |  |  |  |  | 试装，目测 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 |  | 孙留鹏 |  |  |  | 日 期 | 2021.2.3 |  |
| 审核批准 |  | 方伟 |  |  |  | 日 期 | 2021.2.3 |  |