| 检验方案 |  |  |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| 适用范围： | 漆包线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 |  |  | 检验类型： | 全检 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 样本量 | Ac(接收数) |  | Re（拒收数） |
|  |  |  |  |  | 1-20 | 0 |  | 1 |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  |  | 检验设备 |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 重量检验 | 称重，检测重量在公差范围之内 |  |  |  |  | 台秤 |  |  |
| 外观检验 | 观察表面光滑，色泽均匀，去漆瘤，表面绝缘漆膜无脱落、氧化、划痕、损伤，无打结现象，用放大镜观察表面气孔数量 |  |  |  |  | 放大镜 |  |  |
| 尺寸规格 | 外径是否符合性能要求 |  |  |  |  | 外径千分尺 |  |  |
| 性能检验 | 电阻率测试，取1m长测量其电阻值 |  |  |  |  | 数字万用表 |  |  |
|  | 击穿电压测试，取漆包线对折一次，将对折部位剪断并刮去四根线漆皮，然后再对折两次，并将对折后的漆包线扭绞，用高压仪分别测试同一端的两根线头的耐高压能力 |  |  |  |  | 高压仪 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 |  | 郝凌霄 |  |  |  | 日 期 | 20210830 |  |
| 审核批准 |  | 付江寒 |  |  |  | 日 期 | 20210831 |  |